Машиностроение и машиноведение

УДК 621. 86

DOI:

П.В. Бословяк, Г.А. Емельянова, Е.П. Зуева

ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ

ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

СТАЦИОНАРНОГО КОНВЕЙЕРА С ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЙ

Установлено влияние скорости распространения коррозии на снижение массы основных конструктивных узлов металлоконструкции стационарного конвейера с подвесной лентой. Получены зависимости для основных геометрических характеристик деталей металлоконструкции конвейера с подвесной лентой с учетом коррозионного воздействия.

Ключевые слова: коррозия, металлоконструкция, оптимальное проектирование, конвейер с подвесной лентой, оптимальный результат, коррозионное ограничение.

P.V. Boslovyak, G.A. Yemeliyanova, E.P. Zueva

CORROSION IMPACT UPON RESULT OF OPTIMUM

DESIGN OF METAL WARE FOR STATIONARY

CONVEYER WITH SUSPENSION BELT

A modern and promising type of conveyer transport is a conveyer with a suspension load-carrying belt which had given a good account of itself at loose goods transportation under difficult conditions.

When designing a conveyer with a suspension belt a significant problem is mass decrease in basic units of the metal ware.

During the work of the conveyer with a suspension belt its metal ware may be subjected to corrosion impact. At that a destructive corrosion effect causes not only environment, but also a load moved by a conveyer belt which may have different physic-chemical properties.

In the course of time this corrosion action subjects elements of the metal ware to thinning their surface which results in the decrease of a cross-sectional area and a moment of inertia of conveyer parts.

Corrosion limitations represent conditions of the excess with the cross-sectional area of the corroded element in the course of the conveyer metal ware specified life minimum allowable by the terms of cross-section strength and rigidity.

For the case of an metal ware even corrosive damage in stationary conveyers with a suspension belt by means of the formation of an even corrosion layer on the entire perimeter of the cross-section for an approximate assessment of its basic geometric characteristics decrease the dependences were formed.

Key words: corrosion, metal ware, optimum design, conveyer with suspension belt, optimum result, corrosion limitation.

Современным и перспективным типом конвейерного транспорта является конвейер с подвесной грузонесущей лентой (КПЛ), который хорошо зарекомендовал себя при транспортировке сыпучих грузов в сложных условиях: в пожаро- и взрывоопасных условиях, при большом угле наклона конвейерной трассы и повышенных экологических требованиях [1; 2].

Важной задачей при проектировании КПЛ является снижение массы основных узлов (рис. 1) металлоконструкции (МК) [4]. Процедура оптимального проектирования металлоконструкций конвейеров с подвесной лентой  приведена в работах [2; 3].

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 1. Основные конструктивные узлы конвейера с подвесной лентой [2]:

а – приводная станция; б – линейная секция; в – натяжная станция

Помимо указанных в работе [3] ограничений, накладываемых на разработанные математические модели, в процессе работы конвейера с подвесной лентой его металлоконструкция может подвергаться воздействию коррозии. Причем отрицательное коррозионное действие вызывает не только внешняя среда, но и перемещаемый конвейерной лентой груз, который может иметь различные физико-химические свойства.

Коррозионное воздействие со временем подвергает элементы металлоконструкции утонению их поверхности, что приводит к снижению площади поперечного сечения и моментов инерции деталей конвейера. По данной причине возникает необходимость включения в процедуру оптимального проектирования математических моделей МК ограничений по коррозии материала, позволяющих учитывать уменьшение геометрических размеров деталей и прогнозировать их значения на момент окончания срока эксплуатации металлоконструкции конвейера с подвесной лентой.

В ходе работы было установлено, как скорость распространения коррозии влияет на снижение массы основных конструктивных узлов металлоконструкции КПЛ (рис. 2). Из полученных графиков следует, что с увеличением скорости коррозии массы основных конструктивных узлов металлоконструкции возрастают по линейной зависимости.

Рис. 2. Графики зависимости массы узлов КПЛ от скорости коррозии МК:

1 – линейная секция; 2 – приводная станция; 3 – натяжная станция

При учете коррозионного ограничения (при скорости общей равномерной коррозии до 0,1 мм/год) в математических моделях полученный в ходе оптимального проектирования металлоконструкции КПЛ результат будет увеличен на 50…60%.

Коррозионное ограничение представляет собой условие превышения площадью поперечного сечения корродированного элемента в течение заданного срока службы МК конвейера τсс минимально допустимого по условиям прочности и жесткости поперечного сечения [2]:

А(τ=0)−0τССνА(τ) dτ−Amin0, (1)

где А(τ = 0) – начальная площадь поперечного сечения конструктивного элемента; νА – скорость уменьшения площади конструктивного элемента в  процессе коррозии; τсс – заданный срок службы металлоконструкции КПЛ;  Аmin – минимально допустимая площадь поперечного сечения конструктивного элемента.

Для случая равномерного коррозионного повреждения МК стационарных конвейеров с подвесной лентой путем образования равномерного слоя продуктов коррозии по всему периметру поперечного сечения для приближенной оценки уменьшения его основных геометрических характеристик можно использовать следующие зависимости [2]:

- для круглой трубы при коррозии наружной поверхности (рис. 3а):

А(τсс)=πD(0)−2Δк12−d2(0)4=πD(0)−2νк1τсс2−d2(0)4;

Wx(τсс)=πD(0)−2νк1τсс3321−d(0)D(0)−2νкτсс4;

- для круглой трубы при коррозии внутренней поверхности (рис. 3б):

А(τсс)=πD2(0)−d(0)+2νк2τсс24;

Wx(τсс)=πD3(0)321−d(0)+2νк2τссD(0)4;

- для круглой трубы при совместной коррозии наружной и внутренней поверхностей (рис. 3в):

А(τсс)=πD(0)−2νк1τсс2−d(0)+2νк2τсс24;

Wx(τсс)=πD(0)−2νк1τсс3321−d(0)+2νк2τссD(0)−2νк1τсс4;

- для прямоугольной трубы при коррозии наружной поверхности (рис. 3г):

А(τсс)=Н(0)−2νк1τссВ(0)−2νк1τсс−h(0)b(0);

Wx(τсс)=В(0)−2νк1τссН(0)−2νк1τсс3−b(0)h3(0)6H(0)−2νк1τсс;

- для прямоугольной трубы при коррозии внутренней поверхности (рис. 3д):

А(τсс)=Н(0)В(0)−h(0)+2νк2τссb(0)+2νк2τсс;

Wx(τсс)=В(0)Н3(0)−b(0)+2νк2τссh(0)+2νк2τсс36H(0);

- для прямоугольной трубы при совместной коррозии наружной и внутренней поверхностей (рис. 3е):

А(τсс)=Н(0)−2νк1τссВ(0)−2νк1τсс−h(0)+2νк2τссb(0)+2νк2τсс;

Wx(τсс)=В(0)−2νк1τссН(0)−2νк1τсс3−b(0)+2νк2τссh(0)+2νк2τсс36H(0)−2νк1τсс;

- для швеллера при коррозии всей поверхности (рис. 3ж):

А(τсс)=Анш−2νкτссb(0)−s(0)+H(0)−t(0)+νкτсс;

Wx(τсс)=Jxш−2b(0)νкτссH(0)2−νкτсс22−2νкτссb(0)−s(0)H(0)2−t(0)+νкτсс22H(0)2−νкτсс−−νкτссH(0)−2νкτсс3−νкτссH(0)−2t(0)+2νкτсс3H(0)2−νкτсс;

| а) | б) |  | в) |
| --- | --- | --- | --- |
| г) | д) |  | е) |
| ж) |  | з) |  |

Рис. 3. Расчетные схемы поперечных сечений элементов МК стационарного конвейера с подвесной лентой при учете равномерного коррозионного воздействия окружающей среды [2]: а – круглая труба при коррозии наружной поверхности; б – круглая труба при коррозии внутренней поверхности; в – круглая труба при совместной коррозии наружной и внутренней поверхностей; г – прямоугольная труба при коррозии наружной поверхности; д – прямоугольная труба при коррозии внутренней поверхности; е – прямоугольная труба при совместной коррозии наружной и внутренней поверхностей; ж – швеллер при коррозии всей поверхности; з – уголок при коррозии всей поверхности

- для уголка при коррозии всей поверхности (рис. 3з):

А(τсс)=Ану−2νкτссb(0)+H(0)−t(0);

W(τcc)=12Jxy−νкτссb(0)−2νкτссy0−νкτсс22−b(0)−t(0)+νкτссνкτсс(y0−H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

−t(0)+νкτсс2)2−νкτссH(0)−2νкτсс312+H(0)−2νкτссνкτссH(0)2−y02−H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

−[νкτссH(0)−t(0)312+H(0)−t(0)νкτссH(0)+t(0)2−νкτсс−y02+H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

+Jyy−νкτссH(0)−2νкτссx0−νкτсс22−H(0)−t(0)νкτссx0−t(0)+νкτсс22−H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

−[νкτссb(0)−2νкτсс312+b(0)−2νкτссνкτссb(0)2−x02]−[νкτссb(0)−t(0)312+H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

+b(0)−t(0)νкτссb(0)+t(0)2−νкτсс−x02]+Jxy−νкτссb(0)−2νкτсс(y0−H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

−νкτсс2)2−b(0)−t(0)+νкτссνкτсс(y0−t(0)+νкτсс2)2−[νкτссH(0)−2νкτсс312+H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

+H(0)−2νкτссνкτссH(0)2−y02]2−[[νкτссH(0)−t(0)312+(H(0)−H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

−t(0))νкτссH(0)+t(0)2−νкτсс−y02−Jyy−νкτссH(0)−2νкτссx0−νкτсс22−H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

−H(0)−t(0)νкτссx0−t(0)+νкτсс22−[νкτссb(0)−2νкτсс312+(b(0)−H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

−2νкτсс)νкτссb(0)2−x02]−[νкτссb(0)−t(0)312+b(0)−t(0)νкτсс(b(0)+t(0)2−H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

−νкτсс−x0)2]2+4Jxyy−νкτссb(0)−2νкτсс−y0−νкτсс22b(0)2−x0−H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

−b(0)−t(0)νкτсс−y0−t(0)+νкτсс22b(0)−t(0)2−νкτсс−x0−H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

−H(0)−2νкτссνкτссH(0)2−y0−x0−νкτсс2−H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα

−H(0)−t(0)νкτссH(0)+t(0)2−νкτсс−y0−x0−t(0)+νкτсс2212H(0)−y0−νкτссcosα+x0−νкτссsinα,

где А(τсс) – площадь поперечного сечения конструктивного элемента после коррозионного воздействия; Wх(τсс) – момент сопротивления конструктивного элемента после коррозионного воздействия; νк – скорость распространения коррозии; Δкi – величина утонения поперечного сечения в результате коррозионного воздействия; x0, y0 – координаты центра тяжести уголка; α – угол наклона оси уголка.

Учитывая полученные зависимости для основных геометрических характеристик в ограничении (1), получим оптимальный вариант металлоконструкции КПЛ с учетом коррозионного воздействия.

В результате проведенных в работе исследований можно сделать следующие выводы:

1. В ходе оптимального проектирования металлоконструкции конвейера с подвесной лентой необходимо включать в математические модели коррозионные ограничения.

2. Применение деталей с замкнутым контуром профиля поперечного сечения (прямоугольная и круглая трубы) способствует меньшему развитию коррозии внутренней поверхности деталей со стороны окружающей среды и транспортируемого материала (при полной изоляции внутренней поверхности детали), чем у деталей с незамкнутым контуром (швеллер, уголок).

3. Выявлено, что с изменением скорости равномерного коррозионного воздействия от 0 до 0,1 мм/год масса металлоконструкции КПЛ, полученная в ходе процедуры оптимального проектирования,  возрастает на 60% по сравнению с массой МК, полученной при оптимизации без учета влияния коррозии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аверченков, В.И. Конвейеры с подвесной лентой / В.И. Аверченков, С.В. Давыдов, В.П. Дунаев, В.Н. Ивченко, С.В. Куров, М.Ю. Рытов, В.И. Сакало; под общ. ред. В.И. Аверченкова, В.Н. Ивченко. – М.: Машиностроение–1, 2004. – 256 с.

- Бословяк, П.В. Оптимальное проектирование металлоконструкций стационарных конвейеров с подвесной лентой: дис. … канд. техн. наук: 05.05.04 / П.В. Бословяк. – М., 2015. – 160 с.

- Бословяк, П.В. Универсальная методика оптимального проектирования основных конструктивных узлов металлоконструкции стационарного конвейера с подвесной лентой / П.В. Бословяк, Е.П. Зуева // Науч.-техн. вестн. Брян. гос. ун-та. – 2015. – № 1. – С. 32-42. – URL: http://ntv-brgu.ru/wp-content/arhiv/2015-N1/2015-01-07.pdf.

- Вершинский, А.В. Численный анализ металлических конструкций подъемно-транспортных машин / А.В. Вершинский, И.А. Лагерев, А.Н. Шубин, А.В. Лагерев. – Брянск: БГУ, 2014. – 186 с.

- Averchenkov, V.I. Conveyers with Suspension Belt / V.I. Averchenkov, S.V. Davydov, V.P. Dunaev, V.N. Ivchenko, S.V. Kurov, M.Yu. Rytov, V.I. Sakalo; under the general editorship of V.I. Averchenkov, V.N. Ivchenko. – M.: Mechanical Engineering – 1, 2004. – pp. 256.

- Boslovyak, P.V. Metal ware optimum design for stationary conveyers with suspension belt: Can. Eng. thesis: 05.05.04. / P.V. Boslovyak. – M., 2015. – pp. 160.

- Boslovyak, P.V. Universal procedure for optimum design of basic design units of metal ware of stationary conveyer with suspension belt / P.V. Boslovyak, E.P. Zueva // Scientific-Tech. Bulletin of Bryansk State University. – 2015. – No.1. – pp. 32-42. - URL: http://ntv-brgu.ru/wp-content/arhiv/2015-N1/2015-01-07.pdf.

- Vershinsky, A.V. Numerical Analysis of Lifting-Handling Machinery Metal Ware / A.V. Vershinsky, I.A. Lagerev, A.N. Shubin, A.V. Lagerev. – Bryansk:BSU, 2014. – pp. 186.

Статья поступила в редколлегию 14.03.17.

Рецензент: д.т.н., профессор Брянского

государственного технического университета

Сакало В.И

Сведения об авторах:

Бословяк Павел Валерьевич, к.т.н., доцент кафедры «Подъемно-транспортные системы» Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, e-mail: boslovyak89@mail.ru.

Емельянова Галина Александровна, д.т.н., доцент кафедры «Высшая математика и строительная механика» Московского архитектурного института (государственная академия) (МАРХИ), e-mail: ga_emel@mail.ru.

Зуева Елена Павловна, к.т.н., доцент кафедры «Подъемно-транспортные машины и оборудование» Брянского государственного технического университета, e-mail: epzyeva@bk.ru.

Boslovyak Pavel Valerievich, Can. Eng., Assistant Prof. of the Dep. “Lifting-Handling Systems”, Bauman State Technical University of Moscow, e-mail: boslovyak89@mail.ru.

Yemeliyanova Galina Alexandrovna, D. Eng. Assistant Prof. of the Dep. “Higher Mathematics and Structural Mechanics”, Moscow Architectural Institute (State Academy), e-mail: ga_emel@mail.ru.

Zueva Elena Pavlovna, Can. Eng., Assistant Prof. of the Dep. “Lifting-Handling Machines and Equipment”, Bryansk State Technical University, e-mail: epzyeva@bk.ru.